5.4. Максвелловская релаксация

Так как мы будем учитывать максвелловскую вязкость, приводящую к пластическим деформациям, то мы используем вспомогательную матрицу  для описания остаточных деформаций (если рассматривается упругое деформирование, то , , если происходит пластическая релаксация, то ,  ), происходивших до начала расчёта или возникающих при пластических деформациях, моделируемых уравнениями (максвелловская вязкость):

Здесь  – характерное время релаксации, зависящее от термодинамических параметров и плотности, а  задается формулой:

Параметры , ,  – характеризуют материал и должны подбираться из сравнения расчетов и экспериментальных данных.

Ранее мы установили, что если во время расчёта мы приближаемся к нарушению третьего из этих неравенств, то если в некоторой момент оказалось, что

(– малый положительный параметр), то вместо максвелловской релаксации мы можем не меняя  подобрать  (прандтлевская релаксация), обеспечив этим равенство , аннулируя тем самым девиатор , что эквивалентно действию максвелловских релаксаций (см. рисунок). Этот прием значительно ускоряет вычислительный процесс. Нарушение второго из неравенств, по-видимому, связано с нарушением целостности среды. Оно послужило с одной стороны поводом для прекращения расчета, а с другой стороны причиной к переходу на метод молекулярной динамики, описанный далее в отчете.

Рисунок 5.4.1. Сравнение результатов расчета с использованием максвелловской и прандтлевской релаксаций                                       (распределение давления в пластинах)

Стоит отметить, что определитель тензора пластичности в результате может быть отличен от единицы. Для решения этой проблемы определитель домножается на нормировочный множитель. Стоит также отметить, что в описании мы рассматриваем трехмерную модель. Сами расчеты приведены для двумерной модели. Однако в случае пластических деформаций участвуют все три пространственные координаты.